
陕西省地方标准
——《秦紫玉 分级》编制说明
中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队
2024年2月
目  录
1陕西省地方标准


1——《秦紫玉 分级》编制说明


1一、工作简况


1（1）、项目概况


1（2）、起草单位


2（3）、主要工作过程


3二、标准编制原则和标准主要内容


3（1）、标准编制原则


3（2）、标准编制目的任务及主要内容


3三、实验验证


4（1）、样品的采集


4（2）、样品测试


4（3）、实验结果研究


5四、知识产权说明


5五、采标情况


5六、重大意见分歧的处理


6七、采标性质的建议说明


6八、其他应予说明的事项




陕西省地方标准
——《秦紫玉 分级》编制说明
一、工作简况
（1）、项目概况
本项目是陕西省市场监督管理局以《陕西省市场监督管理局关于下达2022年地方标准计划的通知》（陕市监函〔2022〕380号）文件下达给中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队的地方标准制定项目。

项目编号：SDBXM034-2022

主导单位：中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队
参与单位：陕西省地质调查院

陕西省产品质量监督检验研究院
归口单位：陕西省自然资源标准委员会

该项目的研究基础主要来源于中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队承担的陕西省2015年第2批地勘基金项目，“陕西省洛南县石门镇张华沟玛瑙矿预查”（陕地勘金字2015[38]号）。

（2）、起草单位
本标准由中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队负责主导，联合陕西省地质调查院、陕西省产品质量监督研究院共同完成。
中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队先后承担过多项国标及行业标准的编制及修订工作，80年代即开展了珠宝经营，是陕西省最早开展珠宝玉石经营的地质队伍。在承担该项目前，中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队已对该种玉石矿进行了专项研究，对该种玉矿的成因、构造等积累了较为丰富的资料和工作经验，具备扎实的工作基础。
各参编单位均指派了技术工作人员，为本次标准编制给予支持和帮助。
（3）、主要工作过程
1、成立组织机构。任务下达后，中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队协同参编单位积极组织，成立了标准编写领导小组、专家小组、编写小组。明确了工作指导思想，制定了工作原则，确定了的任务及分工。

2、编制实施方案。首先，编写小组认真学习了标准制定相关技术规范要求和已发布的相关宝玉石标准，并邀请专家小组进行讨论，研究总结了本次标准制定项目的特点。其次，编写小组对已取得的秦紫玉的基础地质资料进行了系统的整理总结，结合本次标准制定项目实际，明确了需要进一步解决的问题，制定了切实可行的技术路线和工作部署，详细列出了的工作计划与分工安排，编制了《秦紫玉分级标准编写实施方案》。

3、根据《秦紫玉分级标准编写实施方案》的要求，对秦紫玉矿山进行了的大量的路线地质调查，现场采集代表性的样品进行了岩矿测试分析，并对秦紫玉的玉石加工销售企业进行了广泛的市场调研。

4、以矿山调研、市场调研、岩矿测试的成果为基础，根据相关技术要求，多次召开讨论会，不断进行修改完善，编制了《秦紫玉 分级》（讨论稿）。

5、编制组人员不断走访征求学术界、商贸界、加工界、质检机构等多方意见，并对意见进行汇总、讨论、处置、反馈，形成《秦紫玉 分级》（征求意见稿）。

二、标准编制原则和标准主要内容
（1）、标准编制原则
确定以“实事求是，集思广益，科学严谨，服务用户”为本次编制工作的基本原则。
从秦紫玉实际情况出发，主要针对秦紫玉的原石分级特征；并充分听取各方意见，进行全面分析总结，采集样品均送往有资质的实验室安排实验验证；尽可能与国内相关国标和行业标准接轨，确保标准可以作为政府部门监督、指导生产的依据，保证了先进性和实用性。
（2）、标准编制目的任务及主要内容
目的：规定秦紫玉的术语和定义；研究秦紫玉，进行分类、分级；规范常规及特殊的鉴定方法、质量和标识内容；制定适用于秦紫玉的原石分级的检验与评价标准。
任务：全面收集“秦紫玉”已有地质勘查、研究资料；进行市场调研；补充完善各色玉石样品的采集与系统的分析测试，研究“秦紫玉”不同色种矿物学和宝石学特征。
标准包含以下内容：1.范围、2.规范性引用文件、3.术语与定义、4.分级规则、5.分级要求、6.质量、7.分级证书。
三、实验验证
（1）、样品的采集
参照中国地质调查局（内部资料）《野外地质工作实用手册》【2009.5】版中宝石采样方法，中国建筑材料工业地质勘查中心编制的《建材—非金属矿产地质工作指南》中（玉石与彩石矿产地质工作指南）进行。
对象：补充采集秦紫玉的原石、母岩、围岩样品。
方法：样品采集采用捡块法，分别在秦紫玉的原石、母岩、围岩中采取；按照秦紫玉的原石自然色系，分类选择采取测试样品。秦紫玉原石取样一般自然块度多大就取多大，尽量避免对原石敲打、震动，以免破坏原石的完整性。
（2）、样品测试
样品测试工作均由有资质的实验室完成。其中，对秦紫玉样品，首先进行薄片鉴定，按照偏光显微镜下观察的结果来圈定电子探针、激光拉曼光谱、扫描电镜等样品的靶位；并对照不同的颜色选择对应的岩石化学、微量元素、X射线粉晶衍射等样品进行测试分析。
对重要样品的鉴定、测试（如薄片鉴定、扫描电镜等）成果，聘请有经验的专家进行复核，确保鉴定、测试成果质量。
总结了秦紫玉的矿物学及物性的特征，并在此基础上，规范了秦紫玉分级要求。
（3）、实验结果研究
1、秦紫玉，主要矿物成分为石英（含量≥95%），含少量金属矿物、绿泥石及其它粘土矿物等，粒径多小于0.02mm，粒状结构，显微隐晶质结构，致密块状构造、条带状构造；主要化学成分为SiO2（含量≥95%），含少量Fe2O3、Al2O3、MgO等；莫氏硬度6.5～7.5，密度（2.66～2.69）g/cm3，折射率1.545～1.553。

2、颜色分类。根据市场调研及矿山调研，总结秦紫玉的颜色分类方案如下。
单色可分为红色系、绿色系、白色系三个基本色系，每个色系按照颜色深浅程度又分三种颜色，即山楂红、高粱红、葡萄紫红；深豆绿、豆绿、浅豆绿；乳白、青白、冰白。
组合色，即上述9种颜色的二元、三元及多元组合色；常见绿边红心的颜色环带。
3、秦紫玉折射率值为1.545~1.553高于《GB/T 16553-2010》（珠宝玉石 鉴定）中规定的玛瑙折射率1.53~1.54。随着秦紫玉颜色由浅逐渐变为深色调的规律，其折射率值和相对密度值有增高的趋势。
4、秦紫玉硬度由稍低值往稍高值变化与玉石结构的致密程度有直接关系，同时亦与矿物组合有关。
四、知识产权说明
本标准的最终知识产权归中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队所有。
五、采标情况
本次标准制定过程中，检索查询了国内外有关石英质玉的标准，目前未发现与本标准作用对象完全相同的国际和国内标准。
六、重大意见分歧的处理
无重大意见分歧。
七、采标性质的建议说明
本标准为技术性标准，建议将本标准作为推荐性地方标准批准发布。

八、其他应予说明的事项
《秦紫玉 分级》地方标准的发布实施将规范该玉石矿的的等级划分和品种分类，使对该矿种的研究及应用具有指导化的意义，为推动地方宝玉石产业的新发展创造机遇。

对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。
